PENGARUH MATERIAL CUTTER DAN KECEPATAN PEMAKANAN MESIN FRAIS KONVENSIONAL TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN PADA BAJA AISI 3115

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan

Program Diploma IV TMPP Jurusan Teknik Mesin

Politeknik Negeri Sriwijaya

Oleh

Deri Sanjaya

061540211814

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

JURUSAN TEKNIK MESIN

PALEMBANG

2019

THE EFFECT OF CUTTER MATERIAL AND FEEDINFG SPEED OF CONVENTIONAL MILLING MACHINE FEEDING ON SURFACE ROUGHNESS OF AISI 3115 STEEL

FINAL REPORT

Submitted to Comply with Terms of Completion

Study Program of Mechanical Production and Maintenance Engineering

Department of Mechanical Engineering

State Polytechnic of Sriwijaya

By

Deri Sanjaya

061540211814

STATE POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA

MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT

PALEMBANG

2019

PENGARUH MATERIAL CUTTER DAN KECEPATAN PEMAKANAN MESIN FRAIS KONVENSIONAL TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN PADA BAJA AISI 3115

TUGAS AKHIR

Disetujui oleh Dosen Pembimbing Proposal Tugas Akhir

D-IV TMPP - Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya

Pembimbing Utama,					Pembimbing Pendamping,

H. Karmin, S.T., M.T.				Ahmad Zamheri, S.T., M.T.

NIP. 195907121985031006				NIP. 196712251997021001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Mesin,

Ir. Sairul Effendi, M.T.

NIP. 1963091219893031005

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN LAPORAN AKHIR

Laporan akhir ini diajukan oleh:

| Nama | : | Deri Sanjaya |
| --- | --- | --- |
| NIM | : | 061540211814 |
| Konsentrasi Studi | : | D-IV TMPP |
| Judul Laporan Akhir | : | PENGARUH MATERIAL CUTTER DAN KECEPATAN PEMAKANAN MESIN FRAIS KONVENSIONAL TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN PADA BAJA AISI 3115 |

Telah selesai diuji, direvisi dan diterima sebagai

Bagian persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan studi pada

Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya

| Penguji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tim Penguji | : | 1. ……………………… | ( ) |
|  |  | 2. ……………………… | ( ) |
|  |  | 3. ……………………… | ( ) |
|  |  | 4. ……………………… | ( ) |
| Mengetahui: |  |  |  |
| Ketua Jurusan Teknik Mesin |  | Ir. Sairul Effendi, M.T. | ( ) |

Ditetapkan di 		: Palembang

Tanggal		: ……. Juli 2019

ABSTRAK

PENGARUH MATERIAL CUTTER DAN KECEPATAN PEMAKANAN MESIN FRAIS KONVENSIONAL TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN PADA BAJA AISI 3115

(2019: xi + 40 Hal. + Daftar Gambar + Daftar Tabel + Lampiran)

DERI SANJAYA

061540211814

D4 TMPP JURUSAN TEKNIK MESIN

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis pahat dan kedalaman pemakanan terhadap tingkat kekasaran permukaan benda kerja baja AISI 3115 dengan perlakuan mesin frais konvensional. Proses frais adalah suatu proses permesinan untuk pengurangan material kerja guna membentuk suatu produk dengan menggunakan pahat (cutter) berputar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produk berupa Material Cutter, bentuk cutter dan ketajaman cutter, material benda kerja, dan temperatur pengerjaan, kecepatan dan kedalaman pemotongan, cairan pendingin (cutting fluid) yang digunakan, keterampilan operator dan kondisi mesin. Proses Penelitian dimulai mengguanakan variasi material Cutter dan kecepatan pemakanan, dengan media pendingin yaitu oli campur air 1:10 difrais menggunakan cutter HSS dan Karbida, kemudian dilakukan proses frais dengan kecepatan putaran spindle 460 rpm, dan tebal pemakanan 0,2 serta kecepatan Pemakanan 12 dan 18 mm/min. untuk mendapatkan hasil pengujian dari pengaruh jenis material cutter dan kecepatan pemakanan dilakukan uji kekasaran permukaan menggunakan alat surface roughness tester type TR200. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa material cutter berpengaruh pada kekasaran permukaan benda kerja, material pahat yang keras menimbulkan kekasaran yang rendah, material Cutter tersebut adalah cutter karbida dengan rata-rata kekasaran yang terendah bernilai 0,703μm. Kecepatan pemakanan tidak berpengaruh pada kekasaran permukaan benda kerja. Terdapat pengaruh faktor AB (material Cutter dan Kecepatan Pemakanan) terhadap kekasaran permukaan baja AISI 3115.

Kata kunci: Cutter, HSS, Karbida, Kekasaran.

ABSTRACT

THE EFFECT OF CUTTER MATERIAL AND FEEDINFG SPEED OF CONVENTIONAL MILLING MACHINE FEEDING ON SURFACE ROUGHNESS OF AISI 3115 STEEL

(2019: xi + 40 pp. + List of Figure + List of Table + Attachments)

DERI SANJAYA

061540211814

D4 TMPP MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT

STATE POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA

This study aims to determine the effect of tool type and feed depth on the level of surface roughness of AISI 3115 steel workpiece with conventional milling machine treatment. The milling process is a machining process for reducing work material to form a product using a rotating cutter. Factors influencing product results in the form of Material Cutter, cutter shape and sharpness of cutter, workpiece material, and work temperature, speed and depth of cutting, cutting fluid used, operator skills and engine condition. The research process started using Cutter material variation and feed speed, with cooling media namely mixed 1:10 oil with water using an HSS cutter and Carbide, then milling process with spindle rotation speed of 460 rpm, and feed thickness 0.2 and speed of 12 and 18 mm / min. to get the test results from the influence of the type of cutter material and feed speed the surface roughness test was carried out using a TR200 type surface roughness tester. The results of this study indicate that the cutter material affects the surface roughness of the workpiece, the hard chisel material causes low roughness, the cutter material is a carbide cutter with the lowest roughness average of 0.703μm. Feeding speed does not affect the surface roughness of the workpiece. There is an influence of factor AB (material cutter and feed speed) on the surface roughness of AISI 3115 steel.

Keywords: Cutter, HSS, Carbide, Roughness.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal laporan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya.

Terwujudnya Proposal Tugas Akhir ini adalah berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam membuat proposal ini yaitu kepada:

- Ayahku dan Ibuku tercinta yang selalu memberikan Doa dan dukungan kepada Anaknya tercinta.

- Bapak Ir. Sairul Effendi, M.T. dan seluruh staf jurusan/prodi D-IV TMPP Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya

- Bapak H. Karmin, S.T., M.T. sebagai pembimbing pertama Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan membantu penulis

- Bapak Ahmad Zamheri, S.T., M.T. sebagai pembimbing kedua Laporan Tugas Akhir yang telah membimbing dan membantu penulisan Laporan Tugas Akhir

- Sahabat-sahabatku Dimas, Herdiansya, Aulan, Ifan, Salman, Alvin, Andrew dan teman-teman semua yang telah banyak berbagi keceriaan, kebersamaan dan kesulitan yang pernah kita alami bersama.  Buat teman-teman terbaikku kelas 8 PPB yang telah berjuang bersama-sama selama 4 tahun.

- Semua pihak terkait yang tidak mungkin disebutkan oleh penulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam tulisan laporan Tugas Akhir ini. Penulis menerima kritik dan saran dari pembaca agar penulis dapat membuat tulisan yang lebih baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak, semoga kebaikan menjadi amal ibadah yang mendapat Ridho dari Allah SWT, Aamiin.

Palembang,	Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Hal.

Halaman Judul		i

Halaman Pengesahan		iii

Halaman Pengesahan Dosen Penguji 		iv

Abstrak 		v

Kata Pengantar		vii

Daftar Isi		viii

Daftar Gambar		x

Daftar Tabel		xi

BAB I 		PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang		1

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah		2

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian		2

1.4 Sistematika Penulisan		3

BAB II 	TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka		4

2.2 Baja	 	10

2.3 Sifat Mekanik Baja		11

2.4 Klasifikasi Baja		12

2.5 Baja AISI 3115		13

2.6 Mesin Frais		14

2.7 Elemen Mesin 		15

2.8 Macam-macam Frais		16

A. Frais Datar 		16

B. Frais muka		17

C. Frais Jari		17

2.9  Bagian-bagian Pada mesi Frais		18

2.10Pahat/Cutter		18

A.Baja Karbon		19

B. Baja High speed stells		19

C. Paduan Cor Nonfero		20

D. Karbida		21

E. Keramik		21

F. Cubic Boron Nitride		21

G. Intan	 	21

2.11 Cutting Fluids		22

2.12 Kekasaran Permukaan		23

BAB III   METODOLOGI

3.1 Diagram Alir Penelitian		25

3.2 Alat dan Bahan		27

A. Mesin Frais Konvensional		27

B. Alat Uji Kekasaran Permukaan		28

C. Pahat		28

D. Jangka Sorong		29

3.3 Prosedur dan  Proses Penelitian		29

3.4 Metode Analisa Data Penelitian		31

3.5 Metode Uji Kekasaran Bahan AISI 3115		31

3.6 Metode Analisa hasil Pengujian Kekasaran		31

3.7 Hipotesa 		34

BAB IV 	HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Kekasaran		35

4.2 Analisa Uji Kekerasan dengan Metode ANAVA		36

BAB V 	KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan		38

5.2 Saran		38

DAFTAR PUSTAKA		39

LAMPIRAN 		41

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 2.1 Diagram Fasa Fe3C		13

Gambar 2.2 Klasifikasi Proses Frais		15

Gambar 2.3 Macam-macam Frais		17

Gambar 2.4 Proses Face Milling  		17

Gambar 2.5 End Milling		18

Gambar 2.6 Bidang dan profil pada penampang permukaan		24

Gambar 3.1 Diagram alir pelaksanaan penelitian		25

Gambar 3.2 Mesin Frais ACIERA F4		28

Gambar 3.3 Surface Roughness Tester Type TR200		28

Gambar 3.4 Cutter HSS		29

Gambar 4.1 Diagram Hasil Uji Kekasaran		35

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1 Komparasi Kajian Pustaka		7

Tabel 2.2 Komposisi Baja AISI 3115	 	14

Tabel 3.1 Tabel Parameter pengujian		31

Tabel 3.2 Data Hasil Pengujian 		31

Tabel 3.3 Skema Data Sampel		31

Tabel 3.4 Tabel Rancangan Percobaan factorial a x b		33

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Kekasaran Baja AISI 3115		35

Tabel 4.2 Data pengamatan ANAVA		36

Tabel 4.3 Daftar Analisis Varians		37