PENGARUH HARDENING TERHADAP KEKERASAN MATERIAL BAJA JIS SNCM 447

PADA AS RODA MOBIL

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan

Program Diploma IV TMPP Jurusan Teknik Mesin

Politeknik Negeri Sriwijaya

Oleh

M. Arief Ridho Aulan

061540211821

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

JURUSAN TEKNIK MESIN

PALEMBANG

2019

HARDENING EFFECT TOWARDS HARDNESS OF STEEL MATERIAL JIS SNCM 447 ON THE CAR AXLE SHAFT

FINAL REPORT

Submitted to Comply with Terms of Completion

Study Program of Mechanical Production and Maintenance Engineering

Department of Mechanical Engineering

State Polytechnic of Sriwijaya

By

M. Arief Ridho Aulan

061540211821

STATE POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA

MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT

PALEMBANG

2019

PENGARUH HARDENING TERHADAP KEKERASAN MATERIAL BAJA JIS SNCM 447

PADA AS RODA MOBIL

TUGAS AKHIR

Disetujui oleh Dosen Pembimbing Proposal Tugas Akhir

D-IV TMPP - Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya

Pembimbing Utama,					Pembimbing Pendamping,

H. Karmin, S.T., M.T.				Ahmad Zamheri, S.T., M.T.

NIP. 195907121985031006				NIP. 196712251997021001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Mesin,

Ir. Sairul Effendi, M.T.

NIP. 1963091219893031005

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Laporan akhir ini diajukan oleh:

| Nama | : | M. Arief Ridho Aulan |
| --- | --- | --- |
| NIM | : | 061540211821 |
| Konsentrasi Studi | : | D-IV TMPP |
| Judul Laporan Akhir | : | PENGARUH HARDENING TERHADAP KEKERASAN MATERIAL BAJA JIS SNCM 447 PADA AS RODA MOBIL |

Telah selesai diuji, direvisi dan diterima sebagai

Bagian persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan studi pada

Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya

| Penguji: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tim Penguji | : | 1. H. Karmin, S.T., M.T. | ( ) |  |
|  |  | 2. Ahmad Zamheri, S.T., M.T. |  | ( ) |
|  |  | 3. Drs. H. Irawan Malik, MSME. | ( ) |  |
|  |  | 4. Dwi Arnoldi, S.T., M.T. |  | ( ) |
|  |  | 5. Moch. Yunus, S.T., M.T. | ( ) |  |
|  |  | 6. H. Azharuddin, S.T., M.T. |  | ( ) |
| Ketua Jurusan Teknik Mesin | : | Ir. Sairul Effendi, M.T. | ( ) |

Ditetapkan di 	: Palembang

Tanggal	: ……. Juli 2019

ABSTRAK

Pengaruh Hardening Terhadap Kekerasan Material Baja JIS SNCM 447 Pada As Roda Mobil

(2019: xi + 41 Hal. + Daftar Gambar + Daftar Tabel + Lampiran)

M. ARIEF RIDHO AULAN

061540211821

D4 TMPP JURUSAN TEKNIK MESIN

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kekerasan baja JIS SNCM 447 yang mendapat perlakuan lanjutan berupa perlakuan panas (hardening) dengan variasi suhu dan variasi media pendingin. Tahapan penelitian dimulai mencari literatur dan survey lapangan dilanjutkan dengan mempersiapkan spesimen JIS SNCM 447. Selanjutnya dilakukan proses thermal hardening dengan 3 variasi suhu hardening yakni 830oC, 845oC, 860oC serta 2 variasi media pendingan berupa oli bekas dan udara. Pengujian yang dilakukan guna mendapatkan hasil kekerasan dan ketangguhan dengan menggunakan uji kekerasan Rockwell dan uji impak metode Charpy. Analisis data hasil uji menggunakan analysis of varians. Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa nilai kekerasan terbesar terdapat pada variasi suhu 845oC dengan media pendingin oli dan impak terbesar dengan variasi suhu 860oC dengan media pendingin oli.

Kata kunci: Hardening, JIS SNCM 447,  uji kekerasan metode Rockwell, uji impact Charpy, ANAVA

ABSTRACT

Hardening Effect Towards Hardness Of Steel Material JIS SNCM 447

On The Car Axle Shaft

(2019: xi + 41 pp. + List of Figures + List of Tables + Attachments)

M. ARIEF RIDHO AULAN

061540211821

D4 TMPP MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT

STATE POLYTECHNIC OF SRIWIJAYA

The purpose of this study was to determine the hardness value of JIS SNCM 447 steel which received further treatment in the form of heat treatment (hardening) with variations in temperature and variations in cooling media. The stages of the research began to look for literature and field surveys followed by preparing JIS SNCM 447 specimens. Furthermore, the thermal hardening process was carried out with 3 hardening temperature variations namely 830oC, 845oC, 860oC and 2 cooling media variations in the form of used oil and air. Tests conducted to obtain the results of hardness and toughness using Rockwell hardness test and impact method of the Charpy method. Analysis of test results data using analysis of variance. From the results of this study the results showed that the greatest hardness value was found at a temperature variation of 845oC with the largest oil cooling and impact media with a temperature variation of 860oC with oil cooling media.

Key words: Hardening, JIS SNCM 447,   Rockwell method hardness test, Charpy impact test, ANAVA

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal laporan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya.

Terwujudnya Proposal Tugas Akhir ini adalah berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam membuat proposal ini yaitu kepada:

- Ayahku dan Ibuku tercinta yang selalu memberikan Doa dan dukungan kepada Anaknya tercinta.

- Bapak Ir. Sairul Effendi, M.T. dan seluruh staf jurusan/prodi D-IV TMPP Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya

- Bapak H. Karmin, S.T., M.T. sebagai pembimbing pertama Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan membantu penulis

- Bapak Ahmad Zamheri, S.T., M.T. sebagai pembimbing kedua Laporan Tugas Akhir yang telah membimbing dan membantu penulisan Laporan Tugas Akhir

- Seluruh keluarga besar (Alm) Bapak K.H.A. Suhaimi dan (Alm) Bapak Zarori atas semua dukungan moril dan finansial selama penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.

- Sahabat-sahabatku Dimas, Herdiansya, Deri, Ifan, Salman, Alvin, Andrew dan teman-teman semua yang telah banyak berbagi keceriaan, kebersamaan dan kesulitan yang pernah kita alami bersama.  Buat teman-teman terbaikku kelas 8 PPB yang telah berjuang bersama-sama selama 4 tahun.

- Semua pihak terkait yang tidak mungkin disebutkan oleh penulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam tulisan laporan Tugas Akhir ini. Penulis menerima kritik dan saran dari pembaca agar penulis dapat membuat tulisan yang lebih baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak, semoga kebaikan menjadi amal ibadah yang mendapat Ridho dari Allah SWT, Aamiin.

Palembang,	Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Hal.

Halaman Judul		i

Halaman Pengesahan		ii

Halaman Pengesahan Dosen Penguji		iii

Abstrak		iv

Kata Pengantar 		vi

Daftar Isi 	    vii

Daftar Gambar		ix

Daftar Tabel		x

BAB I 		PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang		1

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah		2

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian		2

1.4 Sistematika Penulisan 		3

BAB II 	TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka		4

2.2 Klasifikasi Baja 		9

2.3 Karakteristik Baja JIS SNCM 447		11

2.4 Sifat Mekanik Baja		11

2.5 Heat Treatment		12

2.6 Media Pendingin		13

2.7 Dasar-Dasar Pengujian Kekerasan		14

2.8 Dasar-Dasar Pengujian Impak 		17

BAB III 	METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Diagram Alir Penelitian		20

3.2 Alat dan Bahan		22

3.3 Pembuatan Spesimen 		22

3.4 Proses Heat Treatment		23

3.5 Proses Pengujian 		24

3.6 Metode Analisa Data Penelitian		29

3.7 Analisa Hasil Pengujian Kekerasan 		30

3.8 Hipotesa 		32

BAB IV 	HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian		33

4.1.1 Hasil Uji Komposisi Kimia 		33

4.1.2 Hasil Uji Kekerasan dengan Metode Rockwell 		33

4.1.3 Hasil Uji Impak dengan Metode Charpy 		35

4.2 Analisa Uji Kekerasan dengan Metode ANAVA 		36

Hal.

BAB V 	PENUTUP

5.1 Kesimpulan		40

5.2 Saran		40

DAFTAR PUSTAKA		41

LAMPIRAN		43

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1 Tabel Kajian Pustaka		8

Tabel 2.2 Komposisi Baja JIS SNCM 447		13

Tabel 3.1 Parameter Pengujian 		23

Tabel 3.2 Data Hasil Pengujian Metode Rockwell		24

Tabel 4.1 Tempat dan Waktu Penelitian 		25

Tabel 4.2 Tabel Biaya Penelitian 		26